φ89×4.0mm镀锌钢管

一、技术要求：

符合GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》要求及设计要求

- DN80（外径88.9±1%D）；

- 壁厚4mm±10%；

- 不圆度≤0.70；

- 牌号Q235和化学成分符合要求；

- 力学性能符合要求；

- 外观质量符合要求；

- 钢管标志符合要求；

- 镀锌量内、外分别达到600g/m2；

## 钢管内焊缝必须去筋处理；

- 钢管的标志应至少包括以下内容：制造厂名称或商标、产品标准号、钢的牌号、产品规格及可追踪性的识别号码。

- 二、提供质量证明资料

## 企业营业执照

## 生产许可证

## 经销授权书（如有经销商，厂家直供不需要）

## 产品合格证

## 产品出厂检测报告

## 厂家委托第三方出具的检测报告（检测项目详见表1）

## 企业产能说明

8、企业在信用交通、信用中国两个网站上查询无不良记录的截图

- 表1：厂家委托报告检测项目（检测报告必须包含表中所列所有检测项目，不得缺项）

| 序号 | 样品名称 | 检测参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢管（GB/T 3091-2015） | 表面质量 |
|  |  | 尺寸（外径、壁厚、不圆度、弯曲度） |
|  |  | 力学性能（抗拉强度、屈服强度、断后伸长率） |
|  |  | 化学成分（C、Si、Mn、P、S） |
|  |  | 镀锌层（重量、均匀性、附着力） |
|  |  | 压扁试验 |
|  |  | 液压试验 |