钢塑复合管（Φ89×3.5）

一、技术要求：

符合GB/T 28897-2012《钢塑复合管》要求及设计要求

- DN80（外径88.9±1%D）；

- 壁厚3.5mm±10%；

- 不圆度≤0.70；

- 牌号Q235和化学成分符合要求；

- 力学性能符合要求；

- 外观质量符合要求；

- 钢管标志符合要求；

- 镀锌量应符合GB/T 3091-2015的规定；

## 钢塑复合管出厂应根据连接方式预处理，如沟槽连接应冲压沟槽并提供相应数量连接件，或螺纹连接应预制螺纹并提供相应数量连接件；

- 钢塑管的包装、标志和质量证明书应符合GB/T 2102的规定，标志还应增加产品代号和基管执行标准号，质量证明书还应增加基管执行标准号、塑层材料代号。

- 二、提供质量证明资料

## 企业营业执照

## 生产许可证

## 经销授权书（如有经销商，厂家直供不需要）

## 产品合格证

## 产品出厂检测报告

## 厂家委托第三方出具的检测报告（检测项目详见表1）

## 企业产能说明

8、企业在信用交通、信用中国两个网站上查询无不良记录的截图

- 表1：厂家委托报告检测项目（检测报告必须包含表中所列所有检测项目，不得缺项）

| 序号 | 样品名称 | 检测参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢塑复合管（GB/T 28897-2012） | 尺寸 |
|  |  | 塑层厚度 |
|  |  | 外形和表面质量 |
|  |  | 内衬层结合强度试验 |
|  |  | 压扁试验 |
|  |  | 外覆塑层剥离试验 |
|  |  | 螺旋缝衬塑复合钢管剥离强度试验 |
|  |  | 涂塑层附着力试验 |
|  |  | 耐冷热循环性能试验 |
|  |  | 涂塑层冲击试验 |
|  |  | 涂覆塑层针孔试验 |
|  |  | 卫生性能试验 |
|  |  | 耐火性能试验 |
|  |  | 耐低温性能试验 |